PORTES RESISTANTES AUX BALLES FB4NS

# Systèmes de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes simple action, 1 ou 2 vantaux et/ou des châssis fixes justifiant d’un PV d’essai FB4NS selon EN 1522 et satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés Forster Unico de 70 mm de profondeur.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10èmes. Ils sont assemblés entre eux par soudure laser sur un treillis isolant en acier inoxydable, simple ou double selon les sections de profilés.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement puisque 100% recyclables.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des portes, des fenêtres ou des châssis fixes dans le respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Un plat aluminium de 16mm d’épaisseur sera mis en œuvre dans la chambre intérieure du profilé en renfort.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et présentent une face vue ouvrant + dormant de 130 mm et une profondeur de 70 mm.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrière de joints EPDM laissant apparaître un joint creux de 5 mm.

On pourra également réaliser des cloisons ou des châssis fixes attenants avec des profilés étroits à dimensionner statiquement. Latéralement, le profilé présentera une face vue de 50 ou 90 mm et le montant et/ou traverse intermédiaire une face vue de 70 ou 90mm.

Face vue minimale 50 mm	ou 70 mm pour traverses intermédiaires

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Quincailleries

## Axes de rotations :

- Version sur paumelles visibles : 
Rotation assurée par paumelles visibles à souder ou à fixer mécaniquement :

Les paumelles à souder sont conformes à la norme EN1191, classe de sollicitation 8 (1 000 000 de cycles à l’ouverture), selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics.

## Asservissement à la fermeture :

- Ferme-porte en applique sur le vantail (TS93, TS5000, etc.) :

- Ferme-porte en applique sur le dormant (TS93, TS5000, etc.) :

## Condamnation :

- Dispositifs de condamnation encastrés en feuillure :

Les serrures Forster sont prévues pour se centrer et être fixées mécaniquement sur le treillis isolant en inox !

Avec un ou deux points de fermeture possibles, les serrures sont disponibles avec ou sans fonction anti-panique (choix à bien définir en amont !). Ladite fonction anti-panique pouvant être actionnée par béquilles, barres anti-panique ou « push-barre ».

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bidureté coextrudés avec une bande butyle côté extérieur et tournant sur 4 côtés sans rupture du joint dans les angles, assurant ainsi une très bonne étanchéité des feuillures.

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le vitrage sera de type :	Insulight Protect typ ISO BR4NS de 53mm ou équivalent
	ou un panneau plein conforme au PV

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant la libre circulation aux eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera par un acier plat vissé.

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement »

Les passeports CE des portes Forster UNICO conformes à la norme de produit EN 14351-1 sont également disponibles sur inscription, sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique.