CHASSIS FIXES ET PORTES ACIER 50 OU 60

# Système de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes simple action ou de châssis fixes. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes (en série 50) ou 20/10èmes (en série 60).

Les profilés auront une profondeur de 50mm (série 50) ou 60mm (série 60).

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrière de joints EPDM.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et présentent une face vue de 130mm.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale du traitement de surface.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM, répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

On pourra utiliser un simple ou double vitrage.

Les vitrages isolants seront  sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

Le montage en double parclosage est possible.

# Quincailleries

## Version standard sur paumelles :

La rotation est assurée par des paumelles visibles à souder ou à fixer mécaniquement, ou invisibles qui se logent dans les corps creux des profilés.

L’asservissement à la fermeture est assuré par un ferme-porte en applique ou encastré dans le corps du profilé.

Les paumelles à souder ou fixées mécaniquement dans la feuillure seront conformes à la Norme EN1191 classe de sollicitation 8 (1'000’000 de cycles à l’ouverture) selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics.

## Version anti-pince doigts sur pivot :

La rotation est assurée par pivot encastré dans le profilé rond, et l’asservissement à la fermeture par ferme-porte invisible de type pivot-frein, qui est encastré dans la traverse haute du dormant ou de l'ouvrant.

## Dispositifs de condamnation traditionnels :

Serrures à mortaiser, en applique, à rouleaux, électriques, contrôle d’accès… Vérifiez à bien définir le nombre de points de condamnation nécessaires ainsi que l’éventuel besoin d’une fonction anti-panique lors de votre description des serrures !

## Résistance au vandalisme

Si une protection renforcée contre le vandalisme est nécessaire, voir les solutions offertes par le concept « Sécuritive » : www.forster-securitive.ch

# Seuil

Sous la traverse basse de la porte, on pourra mettre en œuvre une brosse ou un seuil mécanique de type Stadi BS de chez ATHMER, dont le joint se plaque au sol lors de la fermeture de l’ouvrant.

La documentation technique de la gamme Forster presto est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».